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تمهيد:
نتيجة لانتشار ظاهرة معالجة مخلفات تعدين الذهب بواسطة الخلاطات– وهي ظاهرة حديثة نوعاً ما - في المناطق السكنية والمزارع في ولاية نهر النيل ولخطورة هذا النشاط على صحة الانسان والبيئة قام فريق من الباحثين في جامعة النيلين بالاتصال بالجمعية السودانية لحماية البيئة والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ومن ثم تم تكوين فريق عمل للقيام بالآتي: 
· زيارة المواقع ذات الصلة بهذا النشاط في ولاية نهر النيل.
· تنوير الجهاتالمختصة في الولاية بخطورة هذه الأنشطة ودق ناقوس الخطر على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على صحة الأنسان والحيوانوالبيئة. 
· أجراء دراسة ميدانية تشمل اخذ عينات من مكونات البيئة وملء استبانات لجمع البيانات من المواطنين وأصحاب خلاطات معالجة مخلفات تعدين الذهب (الكرتة) بالإضافة الى المسؤولين عن أنشطة التعدين في الولاية.
· إعداد تقرير عن الآثار السالبة على الوضع البيئي وتقديم التوصيات اللازمة.
تم هذا العمل بتمويل ورعاية من جامعة النيلين والجمعية السودانية لحماية البيئة والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في الفترة من يوليو الى ديسمبر 2021م.















ملخص الدراسة
أجرى هذا البحث لدراسة الأثار البيئية والصحية لظاهرة انتشار استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الملوثة بالزئبق (الكرتة) بواسطة الأهالي باستعمال مواد كيميائية أهمها مادة الثيوريا في المزارع والمناطق السكنية بولاية نهر النيل بين مدينتي عطبرة وبربر. تم عمل مسح ميدانيعن طريق استبانات للمواطنين وأصحاب خلاطات استخلاص الذهب ,كذلك اخذت عينات من مكونات البيئة في المنطقة شملت الكرتة والتربة والمياه والنباتات كما أخذت عينات دم وبول وشعر من المواطنين وألبان البهائم.استخدمت صور الأقمار الصناعية عاليةالايضاحية لتحديد واحصاء مواقع استخلاص الذهب في منطقة الدراسة.  تم التحليل عن مستوى الملوثات الكيميائية وأهمها الزئبق بالمعمل المركزي بجامعة الخرطوم كما حللت البيانات إحصائيا باستعمال برنامج SPSS.
أظهرت صور الاستشعار عن بعد وجود اكثر من 700 كوم من الكرتة بأجمالي تربة عالية التلوث قدرت ب بحوالي 450 الف طن تحتوي على حوالي 1.91 طن من الزئبق العنصري.
أظهرت النتائج الكيميائية تركيز عالي من الزئبق في الكرتة والتربة المحيطة بأحواض الخلاطات حيث بلغت ppb   4210 في المتوسط بينما وصل اعلى تركيز الى 47440 ppb. كذلك دلت التحاليل على وجود مستويات عالية من الزئبق في مياه الشرب خاصة في بعض القرى التي تكدست فيها اكوام الكرتة حيث بلغت 0.64 ppbفي المتوسط بينما وصل اعلي تركيز للزئبق في مياه الشرب الى 6.4 ppbفي قرية بانت ، وقد وصل تركيز الزئبق في مياه خلاطات معالجة الذهب في الأحواض الي 48 ppb في المتوسط و 654 ppb  كحد اعلى مما يشكل خطراً مباشرا على صحة الأطفال و الطيور و الحيوانات الاليفة و البرية الأخرى علماً بأن هذه الاحواض مكشوفة الجوانب و تنتشر وسط المنازل و المزارع علماً بأن هذه المستويات تفوق كثيراً حدود التحمل المسموح بها من منظمة الصحة العالمية. أظهرت النتائج احتواء 28% من عينات البول و 7% من عينات الدم على نسب عالية من الزئبق وقد لوحظ ان معظم العينات الإيجابية كانت في شريحة الأطفال حيث وصلت الى  2ppbمن قرى الكتيراب و بانت بينما وصل التركيز في الدم الى 92.4 ppb في قرية بانتهذا وقد خلت عينات شعر الانسان و البان البهائم وعينات النباتات وثمار المحاصيل من الزئبق ويعزى ذلك لقصر فترة وضع الكرتة في المنطقة وقد أظهرت المقابلات مع المواطنين وجود حالات تسمم و حساسية وسط النساء و الأطفال.
أوضح التحليل الاحصائي للاستبانات ان معظم مخلفات التعدين تأتي من وادي العشار في ولاية البحر الأحمر وأن أكثر من 60% منها يوضع في مزارع الخضروات والنخيل وحوالي 37% في المنازل المأهولة وغير المأهولة. وقد أتضح أن أكثر من 75% من أكوام الكرتة تقع على بعد 50 متر من المنازل المأهولة.وقد تبين أن معظم العاملين في هذا النشاط لا يستعملون أيا من أدوات ومعايير السلامة في عملية الاستخلاص ويدعون أنهم لا يعانون من أمراض بسبب عملية الاستخلاص بالرغم من ادراكهم من خطورة هذا النشاط يحفزهم في ذلك العائد المادي الكبير والسريع. علماً ان معظم المواطنين غير العاملين في هذا المجال يرفضون وجود الكرتة في المزارع والمناطق السكنية ويرون انها السبب الأساسي في ظهور الحساسيات وامراض الجهاز التنفسي وحالات الإجهاض.
هذا وقد ابانت المقابلات وسط أصحاب الخلاطات ان معظمهم يترك المخلفات في المزارع والأماكن السكنية دون أدني اهتمام بإزالتها عقب استخلاص الذهب منها مما يشكل تحدياً كبيرا وخطراً داهما يهدد الوضع البيئي في الولاية حيث انها تمثل المصدر الرئيسي للتلوث بالزئبق. الجدير بالذكر ان الإجراءات التي اتبعتها السلطات في تقييد ومنع هذا النشاط في المنطقة قد أدى الي تحوله الى القرى المحاذية لنهر عطبرة مما يساعد علىانتشار التلوث في تلك المناطق خاصة أنها مناطق أنتاج زراعي وحيواني.اوصت الدراسة على العمل الفوري لإزالة وترحيل الكرتة الى أماكن معزولة وتحت رعاية واشراف جهات مؤهلة لإزالة تلوث الزئبق منها. كما اوصت بقيام حملات توعوية للمعدنين والمواطنين لمنع انتقال هذا النشاط في المناطق والولايات الأخرى. كذلك اوصت الدراسة بتقوية التشريعات وتفعيل الدور الرقابي والتنفيذي لتعدين واستخلاص الذهب. كذلك اوصت الدراسة بأجراء مسح لتقييم الوضع الصحي بالمنطقة وإصدار قوانين تشجع التوسع في استعمال التقانات الصديقة للبيئة.
الفصل الأول
المقدمة
1-1 الموقع والنشاط الاجتماعي - الاقتصادي:
[bookmark: _Hlk91488325][bookmark: _Hlk91663654]تقع ولاية نهر النيل شمال ولاية الخرطوم بين خطي عرض16˚22’شمالا وخطي طول32˚30’شرقا وتبلغ مساحتها حوالي 124 ألف كيلومتر مربع (شكل رقم 1) ويبلغ عدد سكانها حوالي 1,212,000 نسمة وتعتمد في اقتصادها على الزراعة التقليدية والحديثة ويوجد بها أكثر من 30 مشروع زراعي منها؛ مشاريع الأمن الغذائي (عطبرة، الدامر، بربر) مشروع الزيداب الزراعي، ومشاريع كلي، الكتياب، العالياب، قندتو وحوض ود حامد وغيرها. توجد بالولاية أهم المناطق السياحية والاثرية في مواقع البجراوية والنقعة والمصورات. الولاية غنية بالثروات المعدنية أهمها الذهب والرخام والمايكا وتزدهر فيها صناعة الاسمنت. تعتبر ولاية نهر النيل من أكثر الولايات التي يتم فيها تعدين الذهب من قبل الأهالي وكذلك شركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين. يتم استخلاص الذهب بثلاثة طرق في السودان؛
· التعدين الأهلي او التقليدي الذي يتم فيه استخلاص الذهب بالملغمة مع الزئبق وينتشر بين صغار المعدنين. يمثل التعدين الأهلي للذهب اهم مصدر لإطلاقات الزئبق في البيئة حيث تبلغ الكمية المستخدمة حوالي 321 طن زئبق في العام وتشكل نسبة 99.7% من جملة الزئبق المستخدم في قطاع التعدين.
· التعدين بواسطة الشركات الكبرى والتي تستخدم السيانيد في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الأهلي (الكرتة) والتي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.
· الاستخلاص بواسطة مادة الثيوريا والمواد الكيميائية المشابهة لها والتي يتم فيها استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الأهلي (الكرتة). انتشرت هذه الطريقة منذ العام 2019 بين صغار المعدنين في المناطق السكنية والزراعية في ولاية نهر النيل خاصة قرب المنازل والمرافق العامة والمزارعوالمساجدوالمدارس ورياض الأطفال. تتمثل خطورة هذه الطريقة في استخدام كميات كبيرة من الكرتة والتي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مما يشكل خطراً على صحة الأنسان والبيئةوالمنتجات الزراعية والحيوانية. (شكل رقم 2).
· اهتمت هذه الدراسة بالمناطق التي تأثرت بشكل كبير بعمليات استخلاص الذهب في القرى الممتدة بين عطبرة وبربر مثل دار مالي, المكايلاب , القوز , السلمة وعنيبس.
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شكل رقم (1): موقع الدراسة
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	شكل رقم (2) : صور توضح أنتشار خلاطات معالجة الذهب في المناطق السكنية و المزارع في ولاية 
نهر النيل.
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شكل رقم (2)"يتبع" : صور توضح أنتشار خلاطات معالجة الذهب في المناطق السكنية و المزارع في ولاية نهر النيل




1-2 مشكلة استخلاص الذهب بالمواد الكيميائية في المنطقة:
يتم معالجة خامات الذهب المستخرج بواسطة التعدين الأهلي في أسواق التعدين في الولاية والتي يبلغ عددها 4 أسواق أشهرها سوق العبيدية وسوق أبو حمد. يستخلص الذهب بعد عمليات التكسير والطحن بواسطة الطواحين الجافة والمائية والتي يصل عددها الي أكثر من 3000 طاحونة بعد أضافة مادة الزئبق حيث تتم عملية الملغمة ثم الجرولة في أحواض الاستخلاصلتتم بعدها عملية الحرق واستخلاص الذهب.  هذه العملية تستخلص حوالي 30% الى 40% من كمية الذهب في الخام والباقي ويسمى محلياً بالكرتة التي تباع لشركات المعالجة حيث تتم عملية الاستخلاص باستعمال تقنيات ومواد كيميائية أكثر كفاءة أهمها مادة السيانيد.
نظراُ لاحتواءهذه المخلفات على كميات كبيرة من الذهب فقد حفز الأهالي مؤخراً لاستخلاص الذهب من الكرتة باستعمال مادة الثيوريا وهي مادة عضوية شبيهة بالسيانيد أكثر كفاءة في عملية الاستخلاص حيث يتم وضع الكرتة في خلاطات بسيطة تعمل بالكهرباء مع كمية من الماء والفحم المنشط وبعض المواد الكيمائية الأخرى. تستمر عملية الخلط لحوالي 10-15 ساعة يتم بعدها استخراج الفحم المحتوي على حبيبات الذهب ومنثم يتم استخلاص الذهب من الفحم بالحرق. أنتشر هذا النشاط بكثافة في القرى شمال عطبرة وحتى العبيدية في منتصف العام 2019 حيث قام الأهالي بترحيل الكرتة الي تلك القرى والمزارع المجاورة نظراً لوفرة المياه والكهرباء مما أدى لانتشار واسع النطاق لأكوام الكرتة المحتوية على كميات كبيرة من الزئبق وسط المناطق السكنية المأهولة بالسكان والأراضي المزروعة وقرب مصادر مياه الشرب للإنسان والحيوان. يقدر عدد الخلاطات بأكثر من 7ألف خلاطة تستخلص الذهب من أكثر ممن 700 كوم من مخلفات التعدين. يشكل وجود هذه الاكوام وأحواض الغسيل خطراٌ كبيراً على صحة الأنسان والحيوانوالبيئة.
1-3 مخاطر استعمال الزئبق في التعدين:
يعتبر الزئبق العنصري ومشتقاته العضوية مثل ميثيل وأثيل الزئبق من الملوثات ذات السمية العالية والتي تسبب أضرار جسيمة للإنسانوالحيوانوالبيئة. ويمكن تلخيص هذه الآثار في الآتي:
· يؤثر ميثيل الزئبق على الأنزيمات حيث يتحد مع الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء ويتراكم في الجهاز العصبي المركزي ويسبباضطرابات في الخلايا العصبية.تقوم الكائنات الحية الدقيقة في الاوساط المائية بتحويل الزئبق العنصري الي ميثيل الزئبق وبالتالي يدخل في السلسة الغذائية للأسماك. يؤدي تناول الأمهات الحوامل للأسماك الملوثة بالزئبق الى ظهور أعراض تسمم على الأجنة وحديثي الولادة. 

· يؤدي التعرض المفاجئ لتركيز عالي من بخار الزئبق المعدني لفترة من الوقت إلى الموت بسبب فشل عملية التنفس والتبادل الغازي كما يؤدي استنشاق بخار الزئبق الى الفشل الكلوي وتليف أنسجة الرئة كما تتأثر الكبد والجهاز التناسلي. يؤدي التعرض لأبخرة الزئبق لفترة وجيزة بتركيز بسيط إلى حدوث التهابات في الفم واللثة وفقدان الأسنان وحالات قلق وإجهاد كما يؤدي بالإنسان الى حالة مزاجية سيئة وفقدان ثقة بالنفس والصداعوالاكتئاب. أما التعرض لفترات طويلة فإنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات عقلية تشبه أعراض ارتجاجالمخ كما تتأثر بشكل كبير مراكز النظر والسمعوالإحساس والحركة وحفظ التوازن. 

· تسبب الملامسة المباشرة للزئبق السائل لجسم الأنسان التهاب الأنسجة والحساسية وذلك لسهولة إمتصاصه بواسطة الجلد.
1- 4 أهداف الدراسة:
· قياس مستويات التلوث بالزئبق في الانسان والحيوانومكونات البيئة في منطقة الدراسة.
· دراسة الأثر البيئي لمخلفات التعدين على صحة الأنسان والحيوان.
· تنوير متخذي القرار بخطورة معالجة مخلفات التعدين في المناطق السكنية والزراعية توطئة لإصدار قرارات بمنعها وتقوية التشريعات واللوائح المنظمة لهذا النشاط.
· لفت نظر الولايات الأخرى بخطورة هذه الأنشطة.
· رفع الوعي البيئي للمواطنين من خلال وسائل الأعلام والوسائط المختلفة.
1-5 مبررات الدراسة:
· خطورة التلوث بالزئبق للإنسانوالحيوان.
· وجود كميات كبيرة من مخلفات التعدين الملوثة بالزئبق وانتشارها في المناطق السكنية والزراعية مما يزيد من معجل تعرض الانسان والحيوان والبيئة لها.
· انتقال التربة الملوثة بواسطة العوامل الطبيعية المختلفة مثل السيول والفيضانات والرياح مما يساعد على انتشار التلوث في نطاق واسع.
· العائد الاقتصادي السريع لهذا النشاط قد يؤدي لانتشاره الى مناطق أخرى والي هجر الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مثل الزراعة وتربية الحيوان.
· انخراط أعداد كبيرة من صغار السن والشباب في هذا النشاط لمردوده السريع مما يشكل خطورة على صحتهم.
· التأثير السالب على جودة وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانيةوالأغذية مما يشكل خسائر اقتصاديةفادحة.
· الامتثال لمتطلبات اتفاقية ميناماتا.

الفصل الثاني
منهجية العمل
تم مسح ميداني يشمل الزيارة الميدانية وأخذ العينات وأجراء المقابلات والتقصي عن طريق الاستبانات. بالأضافة الى تحديد مواقع الكرتة في الولاية.
تمت زيارة 15 موقع تجري فيها عمليات استخلاص الذهب في المناطق السكنية والمزارع في كل من قرى دار مالي, السعدابية،السلمة،المكايلاب،القوز،الشقلة،وعنيبس. وقد شمل التقصي والتحري اخذ عينات من التربة ومياه الشرب والآبار وكذلك عينات من الدم، الشعر والبول من المواطنين بالإضافة الى شعر وألبانالبهائم وبعضالمحاصيلوالحشائش(جدول رقم 1 وملحق رقم 1).

جدول رقم (1): أنواع وأعداد العينات التي تم أخذهاوتحليلها
	رقم
	نوع العينة
	عدد العينات

	1
	التربة
	30

	2
	المياه
	30

	3
	البول
	7

	4
	الدم
	14

	5
	الشعر
	9

	6
	اللبن (أبقار وماعز)
	20

	7
	المزروعات (ثمار نخيل وليمون)
	10

	8
	حشائش
	5



تم التحليل الكيميائي للعناصر في العينات في المعمل المركزي بجامعة الخرطوم بأستخدام جهاز الامتصاص الطيفي الذري
“Atomic Absorption Spectrophotometer model AA-6800 Equipped with hydride vapor generator model: HVG-100 Shimadzo, Kyoto. Japan”.
تم التحليل الكيميائي وفق الطريقة الموضحة في
Mercury Analysis Manual of Ministry of the Environment, Japan (2004)
كما تم تحليل 10 عينات من التربة لعنصري الرصاص  Pbوالكادميوم Cd.

تم جمع المعلومات عن طريق مقابلات مع المسؤولين وملء استبانات لأصحاب الخلاطات ومواطني المنطقة بغرض تقييم الوضع البيئي في المنطقة (ملحق رقم 2). تم التحليل الإحصائي بواسطة برنامج (SPSS). 
كذلك تمتالاستعانة بتقنيات نظم المعلومات والجغرافية وصور الأقمار الصناعية عالية الإيضاحية وتفسيرهالانتاج الخرائطوتقدير عدد أكوام الكرتة وأحواض الغسيل والخلاطات المنتشرة في المنطقة (ملحق رقم 3).

الفصل الثالث
النتائج
3-1 التوزيع الجغرافي وانتشار اكوام الكرتة في ولاية نهر النيل:
أظهرت صور الأقمار الصناعية عالية الإيضاحية والمسح الميداني انتشار واسع النطاق لأكوام الكرتة في القرى المحاذية لنهر النيل شمال مدينة عطبرة وحتى مدينة العبيدية حيث تركزت بشكل كبير جدا في المناطق السكنية والمزارع حول مدينة دار مالي وبانتوقرى السلمة والسعدابية (شكل رقم 3-9). بلغ مجموع اكوام الكرتة التي تم رصدها حوالي  700 كوم وأكثر من 7 ألف خلاطة معالجة وتقدر الكمية الكلية للكرتة الملوثة في المنطقة بحوالي 450 ألف طن وبالتالي يمكن تقدير أجمالي كمية الزئبق في هذه الاكوام بحوالي 1.91 طن
(جدول رقم 3). ومن الملاحظ أن هذه الأكوام تقع في مناطق التصريف الطبيعي لمياه الأمطار و التي ينتهي بها المطاف الي نهر النيل.
[image: ]
شكل رقم (3): خريطة توضح مواقع أكوام الكرتة في منطقة الدراسة – ولاية نهر النيل
	[image: ]

	شكل رقم (4): خريطة توضح مواقع أكوام الكرتة في منطقة دار مالي وما حولها في ولاية نهر النيل.
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	شكل رقم (5): خريطة توضح مواقع أكوام الكرتة في منطقة السعدابية – المكايلاب و عنيبس– ولاية نهر النيل.
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	شكل رقم (6): خريطة توضح مواقع أكوام الكرتة في منطقة كنور وبانت في ولاية نهر النيل.
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	شكل رقم (7): خريطة توضح مواقع أكوام الكرتة في منطقة السلمة في ولاية نهر النيل.




شكل رقم (8): أعداد أكوام الكرتة في مناطق الدراسة

جدول رقم (2): عدد أكوام الكرتة في مناطق الدراسة وكمياتها
	المجموع
	السلمة
	دار مالي
	كنور- بانت
	سعدابية - عنيبس
	بربر
	المنطقة 

	701
	272
	147
	219
	62
	1
	عدد أكوام الكرتة

	454,248
	176,256
	95,256
	141,912
	40,176
	648
	الكميات (بالطن)











[image: ]
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شكل رقم (9): صور الأقمار الصناعية عالية الإيضاحيةتظهر أماكن معالجة خام الذهب
بالخلاطات في المناطق السكنية والمزارع.

[bookmark: _Hlk92107068] الجدير بالذكر أن معظم مخلفات التعدين تأتي من وادي العشار في ولاية البحر الأحمر و أن أكثر من 60% منها يوضع في مزارع الخضروات والنخيل وحوالي 37% في المنازل المأهولة وغير المأهولة. وقد أتضح أن أكثر من 75% من أكوام الكرتة تقع على بعد 50 متر من المنازل المأهولة (شكل رقم 10-11). 
[image: ]
شكل رقم (10): مصادر الحصول على الكرتة وأماكن وضعها

[image: ]
شكل رقم (11): بعد أكوام الكرتة من المناطق السكنية والفترة الزمنية لوضعها.
[bookmark: _Hlk92107206]
أوضح التحليل الإحصائي للبيانات أن معظم أصحاب الخلاطات من فئة الشباب (18 – 40 سنة) ويقيمون في نفس الولاية وبالرغم من أن معظمهم تلقوا تعليما جيدا ومدركون لمخاطر تلوث الزئبق الا أنهم لا يستعملون أيا من أدوات ومعايير السلامة في عملية الاستخلاص ويدعون أنهم لا يعانون من أمراض بسبب عملية الاستخلاص. ويذكر هنا أن العائد المادي الكبيرلاستخلاص الذهب هو الذي يدفعهم لممارسة هذا النشاط (شكل رقم  12). 
[image: ]
شكل رقم (12): صفات أصحاب خلاطات معالجة الذهب.

[bookmark: _Hlk91673720]من أكبر التحديات التي تواجه الوضع البيئي في المنطقة هو ترك مخلفات التعدين في المناطق السكنية و المزارع بعد استخلاص الذهب. حيث أنها تمثل مصدراً خطيرا لتلوث الزئبق خصوصاً أن أصحاب الخلاطات لا يبالون بتركها كما هي وأن 50% منهم ليس لهم نية في أزالتها (شكل رقم 13). 


شكل رقم (13): مصير الكرتة بعد عملية الاستخلاص من وجهة نظر أصحابها.

[bookmark: _Hlk91674075]نتيجة لتوجه السلطات في الولاية بفرض عقوبات على مستخلصي الذهب بهذه الطريقة في المناطق السكنية والمزارع المتاخمة لنهر النيللوقف هذا النشاط لكن هذه القرارات زادت الوضع سوءاً بانتقال هذا النشاط الى القرى المحاذية لنهر عطبرة مما يوسع انتشار التلوث في تلك المناطق خاصة أنها مناطق أنتاج زراعي وحيواني. 
أوضح التحليل الإحصائي للاستبانات المواطنين أكثر من 70% من مواطني المنطقة يرفضون وجود الكرتة في المنازل والمزارعويدركون خطورتها على صحة الأنسان والحيوان وأن 40% منهم يربطون وجود الكرتة بظهور أعراض مرضية مثل الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي (شكل رقم 14 و15).
[image: ]

شكل رقم (14): صفات وأراء المواطنين حول أثر الكرتة في المناطق السكنية.








[image: ]

شكل رقم (15): الأثر الصحي على المواطنين في منطقة الدراسة

3-2 تركيز عنصر الزئبق في مخلفات التعدين (الكرتة) والتربة:
تمثل أكوام مخلفات التعدين المنتشرة في المنطقة المصدر الأساسي لعنصر بالزئبق والذي يمكن ان ينتقل الى المياه والتربة ومن ثم الى السلسلة الغذائية للإنسان والحيوان.
أوضحت تحاليل العينات التي اخذت من أكوام مخلفات التعدين (الكرتة) في المناطق السكنية والمزارع أنها تحتوي على كميات عالية من عنصر الزئبق لتصل الى 4210 جزء من البليون في المتوسط وكان أعلى تركيزللزئبق في منطقةالسلمة (47440 ppb)بينما كان أدنى تركيز في منطقة عنيبس (جدول رقم 3). نسبة لحداثة هذا النشاط في المنطقة(أقل من عام) فأنه لم يكشف عن تلوث بالزئبق في التربة المحيطة بأكوام الكرتة والشوارع التي تمر بها ناقلات الكرتة ولكن قد يؤدى الأثر التراكمي لعنصر الزئبق في التربة الى زيادة مدى الانتشار في التربة المحيطة وصولاً للسلسلة الغذائية مع مرور الوقت.
أظهرت التحاليل الكيميائية للكرتة وجود نسب عالية من عنصري الرصاص والكادميوم (جدول رقم 4) مما يؤكد أن هذين العنصرين يتواجدان بشكل طبيعي في عروق الكوارتز التي تمثل الخام الأوليللذهب.ويعتبر الرصاصوالكادميوم من العناصر الثقيلة المسرطنة والضارة بصحة الأنسان والحيوان فمن مخاطر الرصاص انه يسبب التخلف العقلي وفقر الدم والغيبوبةوالوفاة اما استنشاق الهواء الملوث بالكادميوم يؤثر على الجهاز التنفسي والكلى.




جدول رقم (3): تركيز عنصر الزئبق في العينات المأخوذة من منطقة الدراسة
	Mean (ppb)
	Max (ppb)
	Min (ppb)
	Sample Type

	48.6
	653.9
	ND
	Washing Water

	0.7
	6.4
	ND
	Drinking Water

	4210.9
	47,440.3
	ND
	Tailings (kerta) & Soil

	1.9
	11.6
	ND
	Human Urine

	ND
	ND
	ND
	Sheep/Goats Milk

	ND
	ND
	ND
	Human Blood

	ND
	ND
	ND
	Human Hair

	ND
	ND
	ND
	Plant




جدول رقم (4):مستوى تركيز عنصري الرصاص   (Pb)و الكادميوم  (Cd)في الكرتة
	Mean(ppb)
	Max(ppb)
	Min (ppb)
	Element

	130.23
	341.34
	19.08
	Lead (Pb)

	0.467
	3.20
	ND
	Cadmium (Cd)



3-3 تركيز الزئبق في المياه:
[bookmark: _Hlk92103162][bookmark: _Hlk91674512]أظهرت التحاليل الكيميائية لمياه الشرب وجود نسبة عالية من عنصر الزئبق في 20% من العينات بمتوسط تركيز 0.64 ppbحيثوجد أن جميع عينات مياه الشرب الموجبة كانت في منطقة بانت و قد كان أعلي تركيز 6.4 ppb، و يعزى ذلك لوجود كميات كبيرة من أكوام الكرتة المتكدسة في مساحة ضيقة محدودة. تتجاوز هذه النسبة الحد المسموح به من منظمة الصحة العالمية (0.001 ppb)  ب 640 مرة مما يشكل خطراً كبيراً على الأنسان و الحيوان في هذه المنطقة.
من جهة أخرى احتوت 70% من عينات مياه الخلاطات على تركيز عالي جداً من الزئبق في المتوسط ليصل الى 48.64 ppb  وحد أعلى يصل الى 654 ppb، وبما أن هذه الاحواض تجاور مناطق سكنية و زراعية مكشوفة الجوانب وغير معزولة من القاع مما قد الى تلوث المياه الجوفية و التربة مما يشكل مصدر خطورة على الحيوانات التي تشرب منها و الأطفال. وقد رصدت حالات تسمم وسط الأطفال والحيوانات. هذه الأحواض عرضة للانجراف بالسيول والأمطار مما يؤدي الى مزيد من انتشار تلوث المياه والسلسلة الغذائية خاصة أن الزئبق العنصري في الأوساط المائية يتحول بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الى ميثيل الزئبق العالي السمية.
3-4 نتائج تحليل الزئبق في النباتات والثمار:
كشفتنتائج التحليل الكيميائي عنعدم وجود عنصر الزئبق في العينات التي أخذت من أعلاف البرسيم وابوسبعين وخضار الباذنجان وكذلك ثمار الليمون والتمر. ويعزى ذلك الى حداثة وضع الكرتة نسبياً في المنطقة وهي اقل من سنة في المزارع و المساكن مما لا يدع مجالاً  للشك أن ترك الكرتة كما هي سوف يؤدي الى تلوث المحاصيل مع مرور الوقت.
3-5 نتائج تحليل الزئبق في الأنسان والبهائم:
[bookmark: _Hlk91675061]أظهرت نتائج تحليل عينات بول ودم وشعر الانسان عن وجود الزئبق في 28% من عينات البول وبمتوسط تركيز 2 ppb وقد وجدت العينات الموجبة في بول أطفال بعمر و4 و11 سنة من منطقتي الكتيراب وبانت. بينما تم الكشف عن وجود الزئبق في عينة دم واحدة من أصل 14 عينة وبتركيز92.43 ppbوأن هذه العينة الموجبة أخذت من مواطن من قرية بانت. ظهور حالات موجبة مؤشر لوجود حالات تسمم بالزئبق وسط الأطفال في المنطقتين المذكورتين واللتان تتميزان بوجود كميات كبيرة من أكوام الكرتة.
تم الكشف عن عدم وجود الزئبق في عينات الشعر في الأنسان والبهائم ويعزى ذلك لقصر فترة التعرض للزئبق حيث أن الزئبق يتراكم في الشعر بعد فترة طويلة من التعرض المستمر. كذلك وقد أظهرت عينات اللبن المأخوذة من البهائم عن عدم وجود أي أثر لعنصر الزئبق.
الفصل الرابع
الخلاصة والتوصيات
4-1 الخلاصة:
· إنتشار ظاهرة معالجة مخلفات تعدين الذهب (الكرتة) في المناطق السكنية والمزارع في ولاية نهر النيل يشكل خطراً يهددالامن البيئي في المنطقة.
· الانتشار العشوائي لأكوام الكرتة الملوثة بالزئبق في ولاية نهر النيل (أكثر من 700 كوم) والتي يتركز معظمها حول السلمة ودار مالي يصعب السيطرة على الحد منتلوث البيئة في الولاية.
· ظهور مستوى عالي من عنصر الزئبق في عينات التربة والكرتة يؤكد مما لا يدع مجالاً للشك أن الكرتة هي المصدر الأساسي لتلوث المنطقة بالزئبق.
· وجود أكوام الكرتة واحواض الغسيل حول الخلاطات وبصورة مكشوفة يجعل الأنسان والحيوان أكثر عرضة للتلوث والتسمم وتزداد هذه الآثار مع مرور الوقت.
· من أكبر التحديات التي تواجه الوضع البيئي في المنطقة هو ترك مخلفات التعدين في المناطق السكنية والمزارع بعد استخلاص الذهب خصوصاً أن أصحابها ليس لهم نية لأزالتها.
· العائد الاقتصادي المجزي من استخلاص الذهب من الكرتة ساهم في توسع هذا النشاط بالمنطقة مراعاة دون للمخاطر الصحية والبيئية.
· تراجع ملحوظ في النشاط الزراعي والحيواني من قبل الأهالي في المنطقة وتفضيلهم ايجار مزارعهم لأصحاب الخلاطات وذلك للمردود المادي السريع وقلة الوعي بالمخاطر المترتبة على هذا الأمر.
· تسبب فرض العقوبات من قبل السلطات الولائية على ممارسي هذا النشاطفي القرى المحاذية لنهر النيل الى انتقاله الى القرى المنتشرة حول نهر عطبرة مما يوسع من دائرة انتشارالتلوث في تلك المناطق خاصة أنها مناطق أنتاج زراعي وحيواني. 
· أظهر التحليل الكيميائي لمياه الشرب وجود نسبة عالية من عنصر الزئبق تحديدافي منطقة بانت التي وجد بيها كميات كبيرة من أكوام الكرتة وقد تجاوزت هذه النسبة الحد المسموح به من منظمة الصحة العالمية. 
· اثبتت نتائج التحليل المخبري لعينات البول والدم ظهور نسب عالية من الزئبق في الأطفال الذين هم أكثر حساسية للتسمم بالزئبق ويعتبر هذا مؤشر خطير جدا للمجتمعات في المناطق المشابهة.
· معدلات نسب التلوث التي رصدت تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بقصر الفترة الزمنية التي وضعت فيها الكرتة.
[bookmark: _Hlk92108530]4-2 التوصيات:
· العمل الفوري على إزالة وترحيل الكرتة الى أماكن مدروسة ومتفق عليها من الجهات ذات الصلة وذلك بترحيلها الى جهات مؤهلة بغرض استخلاص الزئبق منها.  
· قيام حملات توعوية للمعدنين والمواطنين في كل الأجهزة والوسائط الإعلامية لضرورة منع تكرار هذا النشاط في المناطق والولايات الأخرى.
· تقوية التشريعات اللازمة واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا النشاط في المناطق السكنية والزراعية.
· تقوية الجهاز التنفيذي المناط به تطبيق هذه التشريعاتوتفعيل الدور الرقابي.
· اجراء دراسات مستفيضة لتقييم الوضع الصحي في المناطق المتأثرة باستخلاص الذهب من الكرتة.
· اصدار تشريعات تشجع الاستثمار و توطين قيام أنشطة التعدين الصديقة للبيئة.
المراجع:
1- تقرير عن التقييم الأولي لاتفاقية ميناماتا في السودان(2021)  (باللغة الإنجليزية) المجلس الأعلى للبيئة و الموارد الطبيعية.
2- تقرير عن تقييم الأثر البيئي للتعدين على الموارد الطبيعية في السودان (2020) (باللغة الإنجليزية. برنامج خفض الانبعاثات الناتجة من إزالة وتدهور الغابات (REDD+) الهيئة القومية للغابات، بالسودان.
3- تقارير منظمة الصحة العالمية WHO(2017).www.who.int
4- Handbook of basic atomic spectroscopic data (2005), American Institute of physics. DOI: 10.1063/101800011.

	





















ملحق رقم (1)
التحليل الكيميائي للعينات
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ملحق رقم (2)
الاستبيانات
استمارة (أ) 
اصحاب الغسالات والعاملين 
استبيان رقم (   )
اسم العداد ..................................................                  التاريخ..............
المحلية....................... القرية..............................
1- العمر: اقل من 18  (    )      18-  40  (    )       40- 60  (    )       اكبر من 60 (    )
2- النوع:        ذكر  (    )          انثي   (    )
3- المستوي التعليمي:   امي (    )           خلوة (     )         ابتدائي (    )        ثانوي  (    )  جامعي  (    )    فوق الجامعي (    )
4- الحالة الاجتماعية:   اعذب (    )         متزوج (    )     مطلق (    )        ارمل (     )
5- حجم الاسرة:عدد الابناء (   )         ذكور (   )    اناث (   )
6- المهنة: الزراعة  (   )   الرعي  (    )  التعدين (     )   التجارة  (    ) اخري ............
7. أ. الولاية ..................................  ب. المحلية.............................
ج. الموطن الاصلي..................................
8- بداية ممارسة مهنة التعدين:اقل من سنة (   )  1- 2 (   )   2- 5 (   )   5- 10 (   )  اكثر من 10 (   )
9- المواد الكيميائية  المستخدمة لاستخلاص الذهب:   زئبق (   )  سيانيد (   )  ثيوريا  (   )   اخري ...............
10- متي بدأ وضع الكرتة في هذا المكان:  اقل من 6 شهور (   )   6- 12 شهر (   )  اكثر من سنة (   )
11- من اين تتحصل علي الكرتة .............................................................والكمية.............
12- بعد الحصول علي الكرتة يتم وضعها في :مزرعه (   )  منزل مأهول (      )  الشارع(  )   منزل غير مأهول (     )   ميدان عام (    )      اخري ..........................
13- في حالة وضع الكرتة داخل مزرعة هل هي :
· مزرعة علف (    ) واي نوع من من الاعلاف ...............................................................................................................
· مزرعة خضروات (    ) ,اي نوع من من الخضروات ...............................................................................................................
· اي نوع من المحاصيل ...............................................................................................................
14- هل تربي اي نوع من حيوانات المزرعة : ابقار (     )  اغنام (     )  ضأن (     )   ماعز (     )  دواجن (    )  جمال (    )   اخري .............................
15- ماهي مصادر المياه الرئيسية لهذه المزرعة:النيل (   )   امطار (   )   ابار جوفية  (     )       اخري ....................................
16- كم تبعد المسافة (بالكلم) بين اكوام الكرتةوبين :المساكنالمأهوله (......... ...متر )   مجري السيل (.... ...متر )       مجري النيل (.... ...متر )    اقرب ترعة (.... ...متر )مصادر مياه الشرب اذا سبيل او مبرد مياة (.... ...متر )
17- كم السعه التشغيلية للغسالة (طن\ساعة) .......................... وكم عدد العمال .......................
18- يتم توفير المياه اللازمة لتشغيل الغسالات من :
مباشرة من النيل (   )     ترعة او جدول (     )     خط مياه المدن  (   )    تانكر (    )  كارو (     )
19- يتم توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الغسالات من :
كهرباء عامة (    )         مولد (    )          طاقة شمسية (   )         اخري ......................
20- كيف يتم تصريف مياه الغسالات 
في مجري النيل مباشرة (    )   مصرف يؤدي الي مجري النيل (   )  المزارع  (   )    الشارع (   )
حوض بالقرب من الغساله(   )    اخري ....................
21- هل تستخدم أدوات السلامة الشخصية في عملية الاستخلاص: نعم   (   )   لا  (   )
في حالة نعم : كمامات (   )     واقي اليدين  (     )    واقي العيون  و الوجه (    )     اوفراول  (   )
واقي القدمين.
في حالة لا : غير متاحة (   )   غير ملائمة لبيئة العمل   (   )   مكلفة    (   )   غير مهمة (   )
22- هل تراعي ظروف الطقس اثناء العمل : نعم (   )    لا (  )
في حالة نعم: الامطار و السيول  (   )   الرياح و العواصف   (  ) الحرارة العالية
في حالة لا : غير مهم (    )    لا ادرك الخطورة     (    )
23- بعد انتهاء عميلة الغسيل , اين يتم حرق الفحم:   
في نفس المكان (    )   داخل المنازل (    )  مزرعه (     )      اماكن مخصصه للحرق (      )        اخري  .......................
24- كم جرام من  الذهبيستخلص من الطن الواحد بهذه الطريقة ( غسيل الكرتة ) ............................................................................................................
25- وبعد الاستخلاص والغسيل كيف يتم التعامل مع متبقي الكرتة هل يتم:
اعادة تدويرها مرة اخري وغسيلها (     )       ازالتها الي منطقة اخري (    )
بيعها لشركات او افراد (    )        تركها كما هي (    )
26- كم تكلفة شراء غسالة ومسلتزماتها  ........................................
أ- كم تكلفة الترحيل بالقلاب .....................ب.الايجار اذا وجد .....................................ج.العمال ................د. الكهرباء ..........................هـ.  الماء .................................
27- كم الرسوم المقررة من قبل الحكومة بالجنية ..................................وهل هناك تصاريح تستخرج للغسالات:  نعم (    )        لا (     )
28- هل تعاني من اي امراض بعد العمل في التعدين والغسالات نعم (    )        لا (     )حساسية (   )   صداع (   )    امراض جلدية (    )   التهابات (    )   ازمة  (    )  أخري  ..............
هل تم اخذ عينات من العاملين بغرض التحليل : نعم (   )  لا (  )
في حالة نعم نوع العينات : دم (   )      بول (   )     شعر   (   ) أخري   حدد....................

















استمارة (ب) 
المواطنين
استبيان رقم (   )
اسم العداد..................................................                  التاريخ..............
المحلية............................... القرية..............................
1- العمر: اقل من18سنة (    )      18-  40  (    )       40- 60  (    )       اكبر من 60 (    )
2- النوع:        ذكر  (    )          انثي   (    )
3- المستوي التعليمي:   امي (    )           خلوة (     )         ابتدائي (    )        ثانوي  (    )  جامعي  (    )    فوق الجامعي (    )
4- الحالة الاجتماعية:   اعذب (    )         متزوج (    )     مطلق (    )        ارمل (     )
5- حجم الاسرة:عدد الابناء (   )         ذكور (   )    اناث (   )
6- المهنة: الزراعة  (   )   الرعي  (    )  التعدين (     )   التجارة  (    ) اخري ...........
7- هل تعمل في مجال التعدين      نعم (    )         لا (    ) 
8- هل شاركت في اي نشاط ذي صلة بعملية التعدين والتعامل مع الكرتة واصحاب الغسالات مثل ايجار:                                     منزل (   )     مزرعة  (    )     حوش (     )   مولد كهربائي (    )     عربة (    )  توفير مواد كيميائية (    )          
9- منذ متي بدات الغسالات العمل داخل المنطقة:   اقل من 6 شهور (   )        6- 12 شهر (   )    اكثر من سنة (   )
10- هل هناك فائدة مباشرة تعود عليك من هذه الغسالات ووجود الكرتة:نعم (    )     لا (    )..................................................................................................................... 
11- ماهو رأيك الشخصي في وجود الكرتة في منطقتك :       سلبي (     )          ايجابي   (     )
12- حسب اعتقادك هل الكرتة مضرة لصحة الحيوان والانسان؟  نعم (    )     لا (    )
13- بعد ظهور الكرتة هل ظهرت عليك اي من  الاعراض الاتية او علي احد اقاربك او جيرانك:
صداع (    )      التهاب  (    )      حساسية (    )        ازمة   (   )       حالات اجهاض (    )   اغماء (     )            تشوه اجنة  (     )          فشل كلوي (    )             سرطان (    )          اخري..........................................
14- هل يمكن الوصول للمستشفي او المركز الصحي بسهولة عند ظهور احد هذه الاعراض:   نعم (    )     لا (    )
15- كم تبعد مسافة اقرب مستشفي او امركز الصحي:         اقل من 1 كلم (    )     1- 4 كلم (    (  اكثر من 4 كلم (     ) 
16- هل يتم تقديم رعاية صحية كافية في المنشأة الصحية التي تقصدها؟      نعم  (     )      لا (     )
17- هل تمتلك حيوانات مزرعة    نعم (   )  لا  (     ) 
حدد نوعها    .............................................................................................   
هل تعاني هذه الحيوانات من اي نوع من الامراض؟ ..............................................................................................................
18- هل مارست اي جهات (حكوميه, منظمات, جهات تطوعية)  حملات توعوية عن مضار 
-تراكم الكرتة و مخاطر الزئبق ؟نعم (   )  لا  (     )نوعها حدد ...................................................................................................
19- بالنسبة للأطفال دون سن البلوغ هل يعملون في مجال الكرتة؟   نعم (     )          لا (      )
20 هل ظهرت عليهم اي اغراض غير طبيعيةنعم (   )  لا  (     )
حدد ...........................................................................................................














ملحق رقم (3)
أحداثيات مواقع معالجة مخلفات التعدين 
باستعمال الخلاطات في ولاية نهر النيل
		
	
	
	
	

	No.
	X
	Y
	Area
	Name

	1
	34.000406
	17.844937
	السلمة
	As1

	2
	33.996825
	17.845107
	السلمة
	As2

	3
	33.997496
	17.845497
	السلمة
	As3

	4
	33.998091
	17.844076
	السلمة
	As4

	5
	33.997684
	17.844125
	السلمة
	As5

	6
	33.997619
	17.843873
	السلمة
	As6

	7
	34.000860
	17.844258
	السلمة
	As7

	8
	34.000740
	17.844977
	السلمة
	As8

	9
	33.999559
	17.844366
	السلمة
	As9

	10
	33.999595
	17.845380
	السلمة
	As10

	11
	34.002257
	17.845070
	السلمة
	As11

	12
	34.001847
	17.845041
	السلمة
	As12

	13
	34.004135
	17.844143
	السلمة
	As13

	14
	34.004791
	17.844729
	السلمة
	As14

	15
	34.005694
	17.844769
	السلمة
	As15

	16
	34.004062
	17.844322
	السلمة
	As16

	17
	34.007269
	17.844949
	السلمة
	As17

	18
	34.008369
	17.844605
	السلمة
	As18

	19
	34.006561
	17.843427
	السلمة
	As19

	20
	34.008379
	17.844075
	السلمة
	As20

	21
	34.010079
	17.845131
	السلمة
	As21

	22
	34.011318
	17.844546
	السلمة
	As22

	23
	34.004089
	17.849796
	السلمة
	As23

	24
	34.005531
	17.849942
	السلمة
	As24

	25
	34.004098
	17.850431
	السلمة
	As25

	26
	34.004453
	17.850228
	السلمة
	As26

	27
	34.007397
	17.850279
	السلمة
	As27

	28
	34.007090
	17.850292
	السلمة
	As28

	29
	34.004524
	17.847872
	السلمة
	As29

	30
	34.010410
	17.853436
	السلمة
	As30

	31
	34.009811
	17.853557
	السلمة
	As31

	32
	34.009672
	17.852458
	السلمة
	As32

	33
	34.009409
	17.852766
	السلمة
	As33

	34
	34.010570
	17.856437
	السلمة
	As34

	36
	34.010838
	17.856633
	السلمة
	As35

	37
	34.011160
	17.856776
	السلمة
	As36

	38
	34.009200
	17.856346
	السلمة
	As37

	39
	34.008517
	17.856959
	السلمة
	As38

	40
	34.005115
	17.858933
	السلمة
	As39

	41
	34.005226
	17.858483
	السلمة
	As40

	42
	34.005293
	17.858240
	السلمة
	As41

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	85
	34.007538
	17.855416
	السلمة
	As84

	86
	34.006723
	17.855766
	السلمة
	As85

	87
	34.006232
	17.855058
	السلمة
	As86

	88
	34.005785
	17.855466
	السلمة
	As87

	89
	34.006128
	17.855491
	السلمة
	As88

	90
	34.005777
	17.855193
	السلمة
	As89

	91
	34.005389
	17.855335
	السلمة
	As90

	92
	34.005539
	17.855576
	السلمة
	As91

	93
	34.005121
	17.855920
	السلمة
	As92

	94
	34.004588
	17.854820
	السلمة
	As93

	95
	34.003995
	17.854724
	السلمة
	As94

	96
	34.005725
	17.854405
	السلمة
	As95

	97
	34.006370
	17.854117
	السلمة
	As96

	98
	34.005744
	17.854064
	السلمة
	As97

	99
	34.004908
	17.854277
	السلمة
	As98

	100
	34.007425
	17.853936
	السلمة
	As99

	101
	34.007265
	17.853585
	السلمة
	As100

	102
	34.006922
	17.853191
	السلمة
	As101

	103
	34.006527
	17.853290
	السلمة
	As102

	104
	34.008480
	17.854060
	السلمة
	As103

	105
	34.008167
	17.854032
	السلمة
	As104

	106
	34.007377
	17.854561
	السلمة
	As105

	107
	34.007746
	17.854380
	السلمة
	As106

	108
	34.005960
	17.853251
	السلمة
	As107

	109
	34.005770
	17.852474
	السلمة
	As108

	110
	34.005954
	17.852881
	السلمة
	As109

	111
	34.005640
	17.853236
	السلمة
	As110

	112
	34.005487
	17.852433
	السلمة
	As111

	113
	34.005539
	17.852199
	السلمة
	As112

	114
	34.005201
	17.852272
	السلمة
	As113

	115
	34.004396
	17.852388
	السلمة
	As114

	116
	34.003816
	17.853027
	السلمة
	As115

	117
	34.003714
	17.852512
	السلمة
	As116

	118
	34.004207
	17.853268
	السلمة
	As117

	119
	34.004182
	17.853451
	السلمة
	As118

	120
	34.004298
	17.852920
	السلمة
	As119

	121
	34.003153
	17.852464
	السلمة
	As120

	122
	34.003083
	17.851573
	السلمة
	As121

	123
	34.004089
	17.851605
	السلمة
	As122

	124
	34.004799
	17.851683
	السلمة
	As123

	125
	34.006160
	17.850888
	السلمة
	As124

	126
	34.005800
	17.850901
	السلمة
	As125

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	169
	34.007114
	17.851307
	السلمة
	As168

	170
	34.007522
	17.851300
	السلمة
	As169

	171
	34.002927
	17.853391
	السلمة
	As170

	172
	34.008655
	17.855009
	السلمة
	As171

	173
	34.009024
	17.855074
	السلمة
	As172

	174
	34.010219
	17.855628
	السلمة
	As173

	175
	34.008367
	17.856680
	السلمة
	As174

	176
	34.002747
	17.855106
	السلمة
	As175

	177
	34.002612
	17.851985
	السلمة
	As176

	178
	34.001387
	17.852303
	السلمة
	As177

	179
	34.001618
	17.852890
	السلمة
	As178

	180
	34.000458
	17.853068
	السلمة
	As179

	181
	34.000862
	17.851960
	السلمة
	As180

	182
	33.999862
	17.853086
	السلمة
	As181

	183
	34.000795
	17.853903
	السلمة
	As182

	184
	34.001620
	17.854358
	السلمة
	As183

	185
	34.000764
	17.853113
	السلمة
	As184

	186
	34.000262
	17.854997
	السلمة
	As185

	187
	34.001994
	17.855220
	السلمة
	As186

	188
	34.001999
	17.855714
	السلمة
	As187

	189
	34.000931
	17.855095
	السلمة
	As188

	190
	34.001117
	17.861351
	السلمة
	As189

	191
	34.000576
	17.862254
	السلمة
	As190

	192
	34.000373
	17.861915
	السلمة
	As191

	193
	33.999956
	17.862104
	السلمة
	As192

	194
	34.001422
	17.861416
	السلمة
	As193

	195
	33.997315
	17.862888
	السلمة
	As194

	196
	33.998124
	17.863861
	السلمة
	As195

	197
	33.996444
	17.864064
	السلمة
	As196

	198
	33.998037
	17.864936
	السلمة
	As197

	199
	33.997843
	17.864893
	السلمة
	As198

	200
	33.998158
	17.865381
	السلمة
	As199

	201
	33.997774
	17.865142
	السلمة
	As200

	202
	33.998261
	17.865117
	السلمة
	As201

	203
	33.997792
	17.862873
	السلمة
	As202

	204
	34.003698
	17.860044
	السلمة
	As203

	205
	34.004504
	17.859366
	السلمة
	As204

	206
	34.005208
	17.859948
	السلمة
	As205

	207
	34.000661
	17.860304
	السلمة
	As206

	208
	33.997453
	17.860209
	السلمة
	As207

	209
	33.994255
	17.859276
	السلمة
	As208

	210
	33.997883
	17.867865
	السلمة
	As209

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	253
	34.000298
	17.856138
	السلمة
	As252

	254
	33.999894
	17.856483
	السلمة
	As253

	255
	33.999305
	17.856695
	السلمة
	As254

	256
	33.997557
	17.857817
	السلمة
	As255

	257
	33.994355
	17.857450
	السلمة
	As256

	258
	33.995006
	17.858209
	السلمة
	As257

	259
	33.995913
	17.858932
	السلمة
	As258

	260
	33.996490
	17.858763
	السلمة
	As259

	261
	34.000022
	17.860178
	السلمة
	As260

	262
	34.003682
	17.861319
	السلمة
	As261

	263
	34.002842
	17.861303
	السلمة
	As262

	264
	33.994952
	17.861718
	السلمة
	As263

	265
	33.993807
	17.864064
	السلمة
	As264

	266
	33.994040
	17.864225
	السلمة
	As265

	267
	33.994167
	17.863883
	السلمة
	As266

	268
	33.996530
	17.864371
	السلمة
	As267

	269
	33.994879
	17.864262
	السلمة
	As268

	270
	33.995860
	17.864564
	السلمة
	As269

	271
	33.995181
	17.872754
	السلمة
	As270

	272
	33.994111
	17.872397
	السلمة
	As271

	273
	33.994400
	17.873458
	السلمة
	As272

	274
	34.004414
	18.052225
	بربر
	Br1

	275
	34.002044
	17.817538
	دار مالي
	Dm1

	276
	34.011217
	17.827038
	دار مالي
	Dm2

	277
	34.010716
	17.827055
	دار مالي
	Dm3

	278
	34.009904
	17.826805
	دار مالي
	Dm4

	279
	34.009600
	17.826752
	دار مالي
	Dm5

	280
	34.009414
	17.825589
	دار مالي
	Dm6

	281
	34.009245
	17.826791
	دار مالي
	Dm7

	282
	34.008934
	17.826209
	دار مالي
	Dm8

	283
	34.008762
	17.826411
	دار مالي
	Dm9

	284
	34.008649
	17.826805
	دار مالي
	Dm10

	285
	34.008444
	17.826188
	دار مالي
	Dm11

	286
	34.008086
	17.826230
	دار مالي
	Dm12

	287
	34.007665
	17.826373
	دار مالي
	Dm13

	288
	34.007277
	17.826801
	دار مالي
	Dm14

	289
	34.006997
	17.826225
	دار مالي
	Dm15

	290
	34.006313
	17.826169
	دار مالي
	Dm16

	291
	34.006331
	17.824905
	دار مالي
	Dm17

	292
	34.006379
	17.825305
	دار مالي
	Dm18

	293
	34.006031
	17.825190
	دار مالي
	Dm19

	294
	34.005856
	17.825741
	دار مالي
	Dm20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	336
	33.995707
	17.827541
	دار مالي
	Dm62

	337
	33.994434
	17.829199
	دار مالي
	Dm63

	338
	33.997172
	17.829607
	دار مالي
	Dm64

	339
	33.998840
	17.830802
	دار مالي
	Dm65

	340
	33.998464
	17.833399
	دار مالي
	Dm66

	341
	33.998022
	17.833321
	دار مالي
	Dm67

	342
	33.998004
	17.833668
	دار مالي
	Dm68

	343
	33.996431
	17.834051
	دار مالي
	Dm69

	344
	33.996197
	17.830366
	دار مالي
	Dm70

	345
	33.998512
	17.829708
	دار مالي
	Dm71

	346
	34.000022
	17.831358
	دار مالي
	Dm72

	347
	34.001152
	17.831413
	دار مالي
	Dm73

	348
	34.000915
	17.832522
	دار مالي
	Dm74

	349
	34.000790
	17.831604
	دار مالي
	Dm75

	350
	34.001353
	17.832475
	دار مالي
	Dm76

	351
	34.002923
	17.831556
	دار مالي
	Dm77

	352
	34.003875
	17.832797
	دار مالي
	Dm78

	353
	34.004247
	17.833050
	دار مالي
	Dm79

	354
	34.004014
	17.834242
	دار مالي
	Dm80

	355
	34.005424
	17.834454
	دار مالي
	Dm81

	356
	34.003899
	17.833346
	دار مالي
	Dm82

	357
	34.007350
	17.834090
	دار مالي
	Dm83

	358
	34.009743
	17.834782
	دار مالي
	Dm84

	359
	34.009114
	17.833411
	دار مالي
	Dm85

	360
	34.011966
	17.833899
	دار مالي
	Dm86

	361
	34.007408
	17.827246
	دار مالي
	Dm87

	362
	34.011956
	17.825098
	دار مالي
	Dm88

	363
	34.011487
	17.824804
	دار مالي
	Dm89

	364
	34.010935
	17.824566
	دار مالي
	Dm90

	365
	34.015063
	17.825095
	دار مالي
	Dm91

	366
	34.014596
	17.825304
	دار مالي
	Dm92

	367
	34.014502
	17.825575
	دار مالي
	Dm93

	368
	34.014644
	17.825768
	دار مالي
	Dm94

	369
	34.014832
	17.825962
	دار مالي
	Dm95

	370
	34.014876
	17.826241
	دار مالي
	Dm96

	371
	34.014844
	17.826415
	دار مالي
	Dm97

	372
	34.013754
	17.825284
	دار مالي
	Dm98

	373
	34.015230
	17.826334
	دار مالي
	Dm99

	374
	34.015202
	17.825923
	دار مالي
	Dm100

	375
	34.015019
	17.825567
	دار مالي
	Dm101

	376
	34.014880
	17.825354
	دار مالي
	Dm102

	377
	34.014986
	17.826663
	دار مالي
	Dm103

	378
	34.015472
	17.824747
	دار مالي
	Dm104

	
	
	
	
	

	421
	34.005052
	17.831714
	دار مالي
	Dm147

	422
	33.993896
	17.894143
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En1

	423
	33.993742
	17.895328
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En2

	424
	33.993774
	17.894921
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En3

	425
	33.990159
	17.895190
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En4

	426
	33.989822
	17.895219
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En5

	427
	33.993717
	17.891804
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En6

	428
	33.994013
	17.892892
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En7

	429
	33.994026
	17.892622
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En8

	430
	33.994000
	17.893270
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En9

	431
	33.992913
	17.893596
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En10

	432
	33.992897
	17.893858
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En11

	433
	33.993179
	17.893825
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En12

	434
	33.993098
	17.894162
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En13

	435
	33.987772
	17.907071
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En14

	436
	33.988383
	17.907287
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En15

	437
	33.989622
	17.908271
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En16

	438
	33.999594
	17.925565
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En17

	439
	33.999507
	17.925864
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En18

	440
	33.999894
	17.927062
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En19

	441
	33.999927
	17.927802
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En20

	442
	33.997607
	17.941951
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En21

	443
	33.997643
	17.942199
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En22

	444
	33.997022
	17.942683
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En23

	445
	33.996503
	17.942683
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En24

	446
	33.996130
	17.942849
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En25

	447
	33.996391
	17.943434
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En26

	448
	33.996914
	17.943632
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En27

	449
	33.996406
	17.945186
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En28

	450
	33.995362
	17.944452
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En29

	451
	33.995041
	17.946579
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En30

	452
	34.001254
	17.950007
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En31

	453
	33.999532
	17.952303
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En32

	454
	33.999886
	17.952096
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En33

	455
	34.000071
	17.952132
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En34

	456
	34.000033
	17.952369
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En35

	457
	33.992998
	17.894316
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En36

	458
	33.992961
	17.894695
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En37

	459
	33.993685
	17.896108
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En38

	460
	33.993246
	17.896181
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En39

	461
	33.991433
	17.896243
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En40

	462
	33.990485
	17.896443
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En41

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	505
	34.000262
	17.786679
	كنور - بانت
	Ka-Ban22

	506
	34.000619
	17.785991
	كنور - بانت
	Ka-Ban23

	507
	34.000985
	17.786506
	كنور - بانت
	Ka-Ban24

	508
	33.991488
	17.791014
	كنور - بانت
	Ka-Ban25

	509
	34.003909
	17.767984
	كنور - بانت
	Ka-Ban26

	510
	34.005708
	17.774220
	كنور - بانت
	Ka-Ban27

	511
	34.006154
	17.776368
	كنور - بانت
	Ka-Ban28

	512
	34.001658
	17.777105
	كنور - بانت
	Ka-Ban29

	513
	34.000834
	17.776585
	كنور - بانت
	Ka-Ban30

	514
	34.000775
	17.776007
	كنور - بانت
	Ka-Ban31

	515
	34.000849
	17.777561
	كنور - بانت
	Ka-Ban32

	516
	34.001503
	17.778055
	كنور - بانت
	Ka-Ban33

	517
	34.011925
	17.777739
	كنور - بانت
	Ka-Ban34

	518
	34.008843
	17.776626
	كنور - بانت
	Ka-Ban35

	519
	34.005987
	17.781945
	كنور - بانت
	Ka-Ban36

	520
	34.002534
	17.781954
	كنور - بانت
	Ka-Ban37

	521
	34.000000
	17.782609
	كنور - بانت
	Ka-Ban38

	522
	33.997934
	17.780911
	كنور - بانت
	Ka-Ban39

	523
	33.998710
	17.783067
	كنور - بانت
	Ka-Ban40

	524
	33.997622
	17.784085
	كنور - بانت
	Ka-Ban41

	525
	33.995882
	17.783317
	كنور - بانت
	Ka-Ban42

	526
	33.995999
	17.782385
	كنور - بانت
	Ka-Ban43

	527
	33.994377
	17.780694
	كنور - بانت
	Ka-Ban44

	528
	34.000710
	17.786437
	كنور - بانت
	Ka-Ban45

	529
	34.002981
	17.787727
	كنور - بانت
	Ka-Ban46

	530
	33.995012
	17.786448
	كنور - بانت
	Ka-Ban47

	531
	34.007751
	17.788660
	كنور - بانت
	Ka-Ban48

	532
	34.007801
	17.790865
	كنور - بانت
	Ka-Ban49

	533
	34.007784
	17.792998
	كنور - بانت
	Ka-Ban50

	534
	34.008950
	17.793995
	كنور - بانت
	ka-Ban51

	535
	34.010558
	17.796319
	كنور - بانت
	ka-Ban52

	536
	34.001507
	17.793989
	كنور - بانت
	ka-Ban53

	537
	34.000147
	17.791238
	كنور - بانت
	ka-Ban54

	538
	34.001227
	17.796313
	كنور - بانت
	Ka-Ban55

	539
	33.999788
	17.796962
	كنور - بانت
	Ka-Ban56

	540
	33.995373
	17.793595
	كنور - بانت
	Ka-Ban57

	541
	33.997305
	17.796730
	كنور - بانت
	Ka-Ban58

	542
	33.992257
	17.793249
	كنور - بانت
	Ka-Ban59

	543
	33.995990
	17.794315
	كنور - بانت
	Ka-Ban60

	544
	33.992332
	17.796439
	كنور - بانت
	Ka-Ban61

	545
	33.992326
	17.797198
	كنور - بانت
	Ka-Ban62

	546
	33.990544
	17.793909
	كنور - بانت
	Ka-Ban63

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	589
	34.001812
	17.808050
	كنور - بانت
	Ka-Ban106

	590
	34.002348
	17.809384
	كنور - بانت
	Ka-Ban107

	591
	34.003420
	17.808828
	كنور - بانت
	Ka-Ban108

	592
	34.002302
	17.809683
	كنور - بانت
	Ka-Ban109

	593
	34.002018
	17.809540
	كنور - بانت
	Ka-Ban110

	594
	34.001310
	17.809354
	كنور - بانت
	Ka-Ban111

	595
	34.002287
	17.810279
	كنور - بانت
	Ka-Ban112

	596
	34.002409
	17.810315
	كنور - بانت
	Ka-Ban113

	597
	33.999169
	17.807801
	كنور - بانت
	Ka-Ban114

	598
	33.999607
	17.808531
	كنور - بانت
	Ka-Ban115

	599
	33.998361
	17.806757
	كنور - بانت
	Ka-Ban116

	600
	33.998060
	17.806885
	كنور - بانت
	Ka-Ban117

	601
	33.997950
	17.807491
	كنور - بانت
	Ka-Ban118

	602
	33.998109
	17.807291
	كنور - بانت
	Ka-Ban119

	603
	33.998851
	17.808354
	كنور - بانت
	Ka-Ban120

	604
	33.999483
	17.808333
	كنور - بانت
	Ka-Ban121

	605
	33.999467
	17.808830
	كنور - بانت
	Ka-Ban122

	606
	33.999734
	17.809298
	كنور - بانت
	Ka-Ban123

	607
	34.000160
	17.809703
	كنور - بانت
	Ka-Ban124

	608
	34.014700
	17.812253
	كنور - بانت
	Ka-Ban125

	609
	34.013146
	17.810656
	كنور - بانت
	Ka-Ban126

	610
	34.012977
	17.809923
	كنور - بانت
	Ka-Ban127

	611
	34.013292
	17.811123
	كنور - بانت
	Ka-Ban128

	612
	34.010678
	17.810612
	كنور - بانت
	Ka-Ban129

	613
	34.009995
	17.809801
	كنور - بانت
	Ka-Ban130

	614
	34.009386
	17.810162
	كنور - بانت
	Ka-Ban131

	615
	34.009293
	17.810881
	كنور - بانت
	Ka-Ban132

	616
	34.009339
	17.809492
	كنور - بانت
	Ka-Ban133

	617
	34.007522
	17.809936
	كنور - بانت
	Ka-Ban134

	618
	34.007333
	17.810616
	كنور - بانت
	Ka-Ban135

	619
	34.007674
	17.811616
	كنور - بانت
	Ka-Ban136

	620
	34.007314
	17.812003
	كنور - بانت
	Ka-Ban137

	621
	34.007576
	17.812402
	كنور - بانت
	Ka-Ban138

	622
	34.008861
	17.812563
	كنور - بانت
	Ka-Ban139

	623
	34.006634
	17.812330
	كنور - بانت
	Ka-Ban140

	624
	34.008140
	17.812446
	كنور - بانت
	Ka-Ban141

	625
	34.008710
	17.813365
	كنور - بانت
	Ka-Ban142

	626
	34.008279
	17.813371
	كنور - بانت
	Ka-Ban143

	627
	34.007616
	17.813515
	كنور - بانت
	Ka-Ban144

	628
	34.007279
	17.813454
	كنور - بانت
	Ka-Ban145

	629
	34.008308
	17.814340
	كنور - بانت
	Ka-Ban146

	630
	34.007077
	17.812985
	كنور - بانت
	Ka-Ban147

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	673
	33.996210
	17.792917
	كنور - بانت
	Ka-Ban190

	674
	33.995538
	17.793010
	كنور - بانت
	Ka-Ban191

	675
	33.995591
	17.793361
	كنور - بانت
	Ka-Ban192

	676
	33.995544
	17.793820
	كنور - بانت
	Ka-Ban193

	677
	33.996127
	17.794477
	كنور - بانت
	Ka-Ban194

	678
	33.996056
	17.793453
	كنور - بانت
	Ka-Ban195

	679
	33.997998
	17.795729
	كنور - بانت
	Ka-Ban196

	680
	33.997759
	17.795652
	كنور - بانت
	Ka-Ban197

	681
	34.000749
	17.796115
	كنور - بانت
	Ka-Ban198

	682
	34.001297
	17.796505
	كنور - بانت
	Ka-Ban199

	683
	33.992748
	17.795440
	كنور - بانت
	Ka-Ban200

	684
	33.993831
	17.799824
	كنور - بانت
	Ka-Ban201

	685
	34.002404
	17.800857
	كنور - بانت
	Ka-Ban202

	686
	34.001974
	17.800557
	كنور - بانت
	Ka-Ban203

	687
	34.004690
	17.801128
	كنور - بانت
	Ka-Ban204

	688
	34.004707
	17.801719
	كنور - بانت
	Ka-Ban205

	689
	34.006290
	17.800947
	كنور - بانت
	Ka-Ban206

	690
	34.006609
	17.801951
	كنور - بانت
	Ka-Ban207

	691
	34.007254
	17.801400
	كنور - بانت
	Ka-Ban208

	692
	34.007613
	17.801498
	كنور - بانت
	Ka-Ban209

	693
	34.007808
	17.801266
	كنور - بانت
	Ka-Ban210

	694
	34.009408
	17.804880
	كنور - بانت
	Ka-Ban211

	695
	34.009478
	17.805246
	كنور - بانت
	Ka-Ban212

	696
	34.002267
	17.803609
	كنور - بانت
	Ka-Ban213

	697
	34.002230
	17.803329
	كنور - بانت
	Ka-Ban214

	698
	33.992523
	17.803130
	كنور - بانت
	Ka-Ban215

	699
	33.992764
	17.802616
	كنور - بانت
	Ka-Ban216

	700
	33.992559
	17.804071
	كنور - بانت
	Ka-Ban217

	701
	33.996734
	17.805481
	كنور - بانت
	Ka-Ban218

	702
	34.007487
	17.809523
	كنور - بانت
	Ka-Ban219

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
		No.
	X
	Y
	Area
	Name

	43
	34.003614
	17.859199
	السلمة
	As42

	44
	34.003401
	17.859159
	السلمة
	As43

	45
	34.002927
	17.859924
	السلمة
	As44

	46
	34.002580
	17.859876
	السلمة
	As45

	47
	34.002589
	17.859677
	السلمة
	As46

	48
	33.999158
	17.857540
	السلمة
	As47

	49
	33.999175
	17.857826
	السلمة
	As48

	50
	33.999791
	17.858293
	السلمة
	As49

	51
	33.999102
	17.858661
	السلمة
	As50

	52
	33.999525
	17.858706
	السلمة
	As51

	53
	33.999428
	17.858250
	السلمة
	As52

	54
	33.999446
	17.858498
	السلمة
	As53

	55
	34.000137
	17.857613
	السلمة
	As54

	56
	33.999756
	17.857688
	السلمة
	As55

	57
	34.000073
	17.857868
	السلمة
	As56

	58
	34.000471
	17.857901
	السلمة
	As57

	59
	34.000288
	17.857332
	السلمة
	As58

	60
	33.999260
	17.858383
	السلمة
	As59

	61
	34.001825
	17.858847
	السلمة
	As60

	62
	34.001540
	17.858748
	السلمة
	As61

	63
	34.001959
	17.859365
	السلمة
	As62

	64
	34.001109
	17.859011
	السلمة
	As63

	65
	34.001087
	17.858584
	السلمة
	As64

	66
	34.000467
	17.858604
	السلمة
	As65

	67
	34.002105
	17.858766
	السلمة
	As66

	68
	34.000492
	17.858883
	السلمة
	As67

	69
	34.001112
	17.858338
	السلمة
	As68

	70
	33.999728
	17.860141
	السلمة
	As69

	71
	34.000896
	17.859912
	السلمة
	As70

	72
	33.999284
	17.858890
	السلمة
	As71

	73
	34.000595
	17.859948
	السلمة
	As72

	74
	33.999946
	17.860391
	السلمة
	As73

	75
	34.003754
	17.857179
	السلمة
	As74

	76
	34.003676
	17.856310
	السلمة
	As75

	77
	34.004085
	17.856034
	السلمة
	As76

	78
	34.004222
	17.857307
	السلمة
	As77

	79
	34.004421
	17.856557
	السلمة
	As78

	80
	34.006395
	17.857146
	السلمة
	As79

	81
	34.006358
	17.856269
	السلمة
	As80

	82
	34.007266
	17.857284
	السلمة
	As81

	83
	34.008068
	17.855994
	السلمة
	As82

	84
	34.007703
	17.855649
	السلمة
	As83



	
	
	
	

	
	127
	34.006118
	17.850628
	السلمة
	As126

	128
	34.005284
	17.850434
	السلمة
	As127

	129
	34.005089
	17.850488
	السلمة
	As128

	130
	34.005109
	17.849654
	السلمة
	As129

	131
	34.005329
	17.849589
	السلمة
	As130

	132
	34.005264
	17.849766
	السلمة
	As131

	133
	34.005363
	17.848983
	السلمة
	As132

	134
	34.005535
	17.849042
	السلمة
	As133

	135
	34.005182
	17.848964
	السلمة
	As134

	136
	34.004964
	17.849427
	السلمة
	As135

	137
	34.003202
	17.848814
	السلمة
	As136

	138
	34.002889
	17.848925
	السلمة
	As137

	139
	34.003225
	17.848502
	السلمة
	As138

	140
	34.002863
	17.848233
	السلمة
	As139

	141
	34.003383
	17.848101
	السلمة
	As140

	142
	34.003684
	17.847993
	السلمة
	As141

	143
	34.002600
	17.849394
	السلمة
	As142

	144
	34.001948
	17.848821
	السلمة
	As143

	145
	34.002731
	17.849584
	السلمة
	As144

	146
	34.001466
	17.849513
	السلمة
	As145

	147
	34.001869
	17.850240
	السلمة
	As146

	148
	34.001037
	17.850280
	السلمة
	As147

	149
	34.000849
	17.849961
	السلمة
	As148

	150
	34.000917
	17.849412
	السلمة
	As149

	151
	34.000043
	17.849713
	السلمة
	As150

	152
	34.005380
	17.847139
	السلمة
	As151

	153
	34.004533
	17.847155
	السلمة
	As152

	154
	34.004862
	17.847086
	السلمة
	As153

	155
	34.003244
	17.846487
	السلمة
	As154

	156
	34.003501
	17.846886
	السلمة
	As155

	157
	34.003796
	17.847290
	السلمة
	As156

	158
	34.005123
	17.847457
	السلمة
	As157

	159
	34.004344
	17.847445
	السلمة
	As158

	160
	34.003210
	17.847485
	السلمة
	As159

	161
	34.003304
	17.846707
	السلمة
	As160

	162
	34.002092
	17.847359
	السلمة
	As161

	163
	34.002914
	17.846809
	السلمة
	As162

	164
	34.006506
	17.848726
	السلمة
	As163

	165
	34.007268
	17.848743
	السلمة
	As164

	166
	34.008005
	17.850165
	السلمة
	As165

	167
	34.008912
	17.850936
	السلمة
	As166

	168
	34.008514
	17.850883
	السلمة
	As167



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	211
	33.997930
	17.867274
	السلمة
	As210

	212
	33.997315
	17.866987
	السلمة
	As211

	213
	33.996250
	17.871375
	السلمة
	As212

	214
	33.993927
	17.871640
	السلمة
	As213

	215
	33.994685
	17.873037
	السلمة
	As214

	216
	33.997350
	17.873934
	السلمة
	As215

	217
	33.997040
	17.873901
	السلمة
	As216

	218
	33.996730
	17.873724
	السلمة
	As217

	219
	33.997651
	17.873724
	السلمة
	As218

	220
	33.996774
	17.870147
	السلمة
	As219

	221
	33.997305
	17.870219
	السلمة
	As220

	222
	33.997480
	17.870191
	السلمة
	As221

	223
	33.996229
	17.870116
	السلمة
	As222

	224
	33.996766
	17.870291
	السلمة
	As223

	225
	33.995206
	17.869300
	السلمة
	As224

	226
	33.997038
	17.872102
	السلمة
	As225

	227
	33.997609
	17.872252
	السلمة
	As226

	228
	33.996436
	17.873357
	السلمة
	As227

	229
	33.994119
	17.865633
	السلمة
	As228

	230
	33.995057
	17.865953
	السلمة
	As229

	231
	33.994805
	17.867102
	السلمة
	As230

	232
	33.994232
	17.866189
	السلمة
	As231

	233
	33.995633
	17.866682
	السلمة
	As232

	234
	33.996833
	17.866371
	السلمة
	As233

	235
	33.997782
	17.866531
	السلمة
	As234

	236
	33.994722
	17.867746
	السلمة
	As235

	237
	33.993803
	17.867927
	السلمة
	As236

	238
	33.996664
	17.868920
	السلمة
	As237

	239
	33.994602
	17.869404
	السلمة
	As238

	240
	33.995021
	17.869846
	السلمة
	As239

	241
	33.996144
	17.870412
	السلمة
	As240

	242
	33.995448
	17.873499
	السلمة
	As241

	243
	33.995251
	17.872986
	السلمة
	As242

	244
	33.994674
	17.872080
	السلمة
	As243

	245
	33.995276
	17.871346
	السلمة
	As244

	246
	33.995305
	17.867103
	السلمة
	As245

	247
	33.999340
	17.853279
	السلمة
	As246

	248
	33.999253
	17.853786
	السلمة
	As247

	249
	33.997093
	17.853668
	السلمة
	As248

	250
	33.997569
	17.854467
	السلمة
	As249

	251
	34.001898
	17.856695
	السلمة
	As250

	252
	34.001274
	17.856552
	السلمة
	As251



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	295
	34.006697
	17.825841
	دار مالي
	Dm21

	296
	34.005995
	17.826406
	دار مالي
	Dm22

	297
	34.004930
	17.826778
	دار مالي
	Dm23

	298
	34.004941
	17.827356
	دار مالي
	Dm24

	299
	34.004715
	17.827269
	دار مالي
	Dm25

	300
	34.003929
	17.827120
	دار مالي
	Dm26

	301
	34.003490
	17.827067
	دار مالي
	Dm27

	302
	34.003684
	17.827416
	دار مالي
	Dm28

	303
	34.003999
	17.827719
	دار مالي
	Dm29

	304
	34.002803
	17.827788
	دار مالي
	Dm30

	305
	34.003527
	17.827959
	دار مالي
	Dm31

	306
	34.003494
	17.828321
	دار مالي
	Dm32

	307
	34.002645
	17.828015
	دار مالي
	Dm33

	308
	34.003300
	17.828586
	دار مالي
	Dm34

	309
	34.001610
	17.828467
	دار مالي
	Dm35

	310
	34.001961
	17.828885
	دار مالي
	Dm36

	311
	34.003392
	17.829202
	دار مالي
	Dm37

	312
	34.002901
	17.828836
	دار مالي
	Dm38

	313
	34.002693
	17.830031
	دار مالي
	Dm39

	314
	34.003439
	17.830125
	دار مالي
	Dm40

	315
	34.002887
	17.830839
	دار مالي
	Dm41

	316
	34.004489
	17.831863
	دار مالي
	Dm42

	317
	34.004416
	17.832228
	دار مالي
	Dm43

	318
	34.004866
	17.832113
	دار مالي
	Dm44

	319
	34.006607
	17.831121
	دار مالي
	Dm45

	320
	34.004570
	17.830801
	دار مالي
	Dm46

	321
	34.004866
	17.830996
	دار مالي
	Dm47

	322
	34.004796
	17.831487
	دار مالي
	Dm48

	323
	34.004485
	17.831473
	دار مالي
	Dm49

	324
	34.000567
	17.826220
	دار مالي
	Dm50

	325
	34.000143
	17.826881
	دار مالي
	Dm51

	326
	34.000535
	17.826388
	دار مالي
	Dm52

	327
	33.999958
	17.828080
	دار مالي
	Dm53

	328
	33.999644
	17.828222
	دار مالي
	Dm54

	329
	33.999598
	17.828524
	دار مالي
	Dm55

	330
	34.000187
	17.828637
	دار مالي
	Dm56

	331
	34.001302
	17.829155
	دار مالي
	Dm57

	332
	33.996366
	17.828207
	دار مالي
	Dm58

	333
	33.995691
	17.828584
	دار مالي
	Dm59

	334
	33.995210
	17.827726
	دار مالي
	Dm60

	335
	33.997182
	17.829338
	دار مالي
	Dm61

	336
	33.995707
	17.827541
	دار مالي
	Dm62



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

		379
	34.015347
	17.824100
	دار مالي
	Dm105

	380
	34.015215
	17.823887
	دار مالي
	Dm106

	381
	34.014994
	17.823637
	دار مالي
	Dm107

	382
	34.014914
	17.822002
	دار مالي
	Dm108

	383
	34.015035
	17.821338
	دار مالي
	Dm109

	384
	34.014970
	17.820766
	دار مالي
	Dm110

	385
	34.010152
	17.820855
	دار مالي
	Dm111

	386
	34.012189
	17.820385
	دار مالي
	Dm112

	387
	34.009520
	17.820120
	دار مالي
	Dm113

	388
	34.011464
	17.818632
	دار مالي
	Dm114

	389
	34.003569
	17.825567
	دار مالي
	Dm115

	390
	34.004221
	17.826011
	دار مالي
	Dm116

	391
	34.002988
	17.824910
	دار مالي
	Dm117

	392
	34.006482
	17.819394
	دار مالي
	Dm118

	393
	34.009487
	17.818629
	دار مالي
	Dm119

	394
	34.016220
	17.818870
	دار مالي
	Dm120

	395
	34.015645
	17.818247
	دار مالي
	Dm121

	396
	34.015276
	17.818231
	دار مالي
	Dm122

	397
	34.015882
	17.818384
	دار مالي
	Dm123

	398
	34.015869
	17.818625
	دار مالي
	Dm124

	399
	34.015836
	17.818994
	دار مالي
	Dm125

	400
	34.015297
	17.818508
	دار مالي
	Dm126

	401
	34.015774
	17.819181
	دار مالي
	Dm127

	402
	34.015617
	17.818904
	دار مالي
	Dm128

	403
	34.010957
	17.818745
	دار مالي
	Dm129

	404
	34.009283
	17.820303
	دار مالي
	Dm130

	405
	34.001638
	17.823047
	دار مالي
	Dm131

	406
	33.999829
	17.822766
	دار مالي
	Dm132

	407
	33.999187
	17.823130
	دار مالي
	Dm133

	408
	33.997605
	17.822936
	دار مالي
	Dm134

	409
	33.993650
	17.824269
	دار مالي
	Dm135

	410
	33.993744
	17.824617
	دار مالي
	Dm136

	411
	33.995430
	17.825386
	دار مالي
	Dm137

	412
	33.997328
	17.825170
	دار مالي
	Dm138

	413
	33.998485
	17.825117
	دار مالي
	Dm139

	414
	33.996863
	17.825847
	دار مالي
	Dm140

	415
	33.996792
	17.825550
	دار مالي
	Dm141

	416
	33.995974
	17.825906
	دار مالي
	Dm142

	417
	33.995730
	17.825314
	دار مالي
	Dm143

	418
	33.997892
	17.829663
	دار مالي
	Dm144

	419
	34.003022
	17.830040
	دار مالي
	Dm145

	420
	34.002370
	17.829982
	دار مالي
	Dm146



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

		463
	33.990453
	17.896079
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En42

	464
	33.992911
	17.896050
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En43

	465
	33.993886
	17.893997
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En44

	466
	33.993821
	17.894550
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En45

	467
	33.992898
	17.893980
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En46

	468
	33.992575
	17.893523
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En47

	469
	33.992998
	17.893653
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En48

	470
	33.991650
	17.887608
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En49

	471
	33.993443
	17.890078
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En50

	472
	33.992731
	17.889918
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En51

	473
	33.992327
	17.889432
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En52

	474
	33.994186
	17.890754
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En53

	475
	33.994788
	17.890473
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En54

	476
	33.996862
	17.890180
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En55

	477
	33.996839
	17.889630
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En56

	478
	33.996898
	17.889260
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En57

	479
	33.996970
	17.888977
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En58

	480
	34.003619
	17.895883
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En59

	481
	33.989920
	17.909422
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En60

	482
	33.990094
	17.909484
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En61

	483
	34.001615
	17.910804
	سعدابية - عنيبس
	Sa-En62

	484
	34.009437
	17.776861
	كنور - بانت
	Ka-Ban1

	485
	34.008870
	17.776893
	كنور - بانت
	Ka-Ban2

	486
	34.005923
	17.776289
	كنور - بانت
	Ka-Ban3

	487
	34.005806
	17.776478
	كنور - بانت
	Ka-Ban4

	488
	34.005502
	17.776422
	كنور - بانت
	Ka-Ban5

	489
	34.000831
	17.777326
	كنور - بانت
	Ka-Ban6

	490
	34.001020
	17.777040
	كنور - بانت
	Ka-Ban7

	491
	34.001379
	17.777456
	كنور - بانت
	Ka-Ban8

	492
	34.001308
	17.777037
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